复材产品超声C扫缺陷分析评定原始记录

产品序号：

检验人：

日期：2022年10月12日20:44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（mm2） | 位置X | 位置Y | 长（mm） | 宽（mm） | 等效椭圆长轴（mm） | 等效椭圆短轴（mm） | 缺陷占比（%） | Z值（mm） | 部位 | 类型 | 合格性 |
| 1449.00 | 37.34 | 26.71 | 59.00 | 42.00 | 112.26 | 16.43 |  |  |  | C级 |  |
| 30.00 | 8.00 | 56.70 | 9.00 | 4.00 | 10.84 | 3.52 | 0.81 | 6.50 | A级 |
| 30.00 | 53.90 | 57.20 | 15.00 | 4.00 | 14.54 | 2.63 | 0.81 | 9.50 | A级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图1 产品检测及标注图

图2 所选标注框区域图