复材产品超声C扫缺陷分析评定原始记录

产品序号：1

缺陷项目：弥散性缺陷

检验人：2

日期：2022年10月12日21:46

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（mm2） | 位置X | 位置Y | 长（mm） | 宽（mm） | 等效椭圆长轴（mm） | 等效椭圆短轴（mm） | 缺陷占比（%） | 累计缺陷占比（mm） | 部位 | 类型 | 合格性 |
| 513.00 | 30.74 | 33.78 | 27.00 | 30.00 | 46.61 | 14.01 | 6.30 | 20.671 | 3 | 4 | C级 |
| 1059.00 | 33.03 | 86.53 | 42.00 | 66.00 | 84.85 | 15.89 | 13.01 |
| 48.00 | 16.50 | 66.44 | 18.00 | 8.00 | 19.29 | 3.17 | 0.59 |
| 30.00 | 5.20 | 68.40 | 11.00 | 4.00 | 12.35 | 3.09 | 0.37 |
| 21.00 | 39.86 | 129.57 | 6.00 | 5.00 | 7.67 | 3.48 | 0.26 |
| 12.00 | 36.00 | 135.50 | 3.00 | 4.00 | 5.70 | 2.68 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

图1 产品检测及标注图

图2 所选标注框区域图